МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В.Л. Рохин

Твердосплавный инструмент со сменными многогранными пластинками

(по данным фирмы САНДВИК-МКТС)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов

Курган 2010

Содержание

- Сменные многогранные пластины по ISO………………...3

- Державки для сменных многогранных пластины……….20

- Техническая документация……………………………….23

Пример:

Требуется произвести наружную получистовую обработку детали из стали 40Х твердостью НВ240. Припуск на обработку t=2 мм, подача fn=0,2 мм/об. Условия обработки – хорошие. Требуется обеспечить стойкость инструмента 20 минут.

В соответствии с рекомендациями по выбору инструмента используем пластину CNMG 120408-46, марка сплава СТ25.

По таблице на стр. 30 – 31 для стали 40Х при обработке пластинами из сплава СТ25 определяем:

VC0= 300 м/мин для подачи fn =0,1 мм/об;

VC0= 200 м/мин для подачи fn =0,4 мм/об.

Усредняя, принимаем для подачи fn =0,2 мм/об начальное значение скорости резания VC0=250 м/мин. Табличное значение скорости резания приведено для твердости НВ180.Сталь 40Х имеет СМС код 02.1. Реальный материал на 60 единиц тверже указанного в таблице. Сталь 40Х имеет СМС код 02.1, т.е. относится к группе 02. Следовательно, по таблице на стр.  28 принимаем поправочный коэффициент на твердость kНВ =0,86.

Для обеспечения периода стойкости 20 минут принимаем по таблице на стр. 28 поправочный коэффициент kt =0,95.

Тогда искомая скорость резания:

VC=250∙0.86∙0.95=204 м/мин.